- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕБУЕМОГО ДЛЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя товара | Единица измерения | Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки могут не использоваться точные цифровые или иные параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Песок дробленый Объект: ремонт автомобильной дороги Белоярск - Заринск км 65+900 - км 76+198 | Соответствие нормативным документам |  | # ГОСТ 32730-2014 «Песок дробленый. Технические условия» |  |  |  |  |
|  |  | группа |  | # средний |  |  |  |  |
|  |  | Горная порода* |  | # осадочная |  |  |  |  |
|  |  | Модуль крупности |  |  |  | Св. 2,3 до 2,8 |  |  |
|  |  | Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм | % по массе |  |  | От 40 до 55 |  |  |
|  |  | Содержание частиц размером крупнее 8 мм | % по массе |  |  | Не более 2 |  |  |
|  |  | Содержание частиц размером крупнее 4 мм | % по массе |  |  | Не более 12 |  |  |
|  |  | Содержание частиц размером мельче 0,125 мм | % по массе |  |  | Не более 10 |  |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе |  |  | Не более 10 |  |  |
|  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов | Бк/кг |  |  | Не более 1 500 |  |  |
| 2 | Песок дробленый Объект: ремонт автомобильной дороги Белоярск - Заринск км 65+900 - км 76+198 | Соответствие нормативным документам |  | # ГОСТ 32730-2014 «Песок дробленый. Технические условия» |  |  |  |  |
|  |  | группа |  | # средний |  |  |  |  |
|  |  | Горная порода* |  | # изверженная |  |  |  |  |
|  |  | Модуль крупности |  |  |  | Св. 2,3 до 2,8 |  |  |
|  |  | Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм | % по массе |  |  | От 40 до 55 |  |  |
|  |  | Содержание частиц размером крупнее 8 мм | % по массе |  |  | Не более 2 |  |  |
|  |  | Содержание частиц размером крупнее 4 мм | % по массе |  |  | Не более 12 |  |  |
|  |  | Содержание частиц размером мельче 0,125 мм | % по массе |  |  | Не более 10 |  |  |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе |  |  | Не более 10 |  |  |
|  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов | Бк/кг |  |  | Не более 1 500 |  |  |
| 3 | щебень фракции 4-16 мм Объект: ремонт автомобильной дороги Белоярск - Заринск км 65+900 - км 76+198 | Соответствие нормативным документам |  | # ГОСТ 32703-2014 «Щебень и гравий из горных пород. Технические условия» |  |  |  |  |
|  |  | Размер фракции | мм | # 4-16 |  |  |  |  |
|  |  | Марка щебня |  | # 90/10 |  |  |  |  |
|  |  | Горная порода |  | # осадочная |  |  |  |  |
|  |  | Проходы через контрольные сита размерами ячеек, мм: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31,5 | % по массе | # 100 |  |  |  |  |
|  |  | 22,4 | % по массе | # 100 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | % по массе |  |  | От 90 до 100 |  |  |
|  |  | 8 | % по массе |  |  | От 25 до 80 |  |  |
|  |  | 4 | % по массе |  |  | От 0 до 10 |  |  |
|  |  | 2 | % по массе |  |  | От 0 до 2 |  |  |
|  |  | Группа по содержанию дробленых зерен в щебне из гравия* | % по массе |  |  | Не ниже 4 |  |  |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы* | % по массе |  |  | Не ниже Л20 |  |  |
|  |  | содержание глины в комках* | % по массе |  |  | Не более 0,25 |  |  |
|  |  | содержание пылевидных и глинистых частиц* | % по массе |  |  | Не более 1 |  |  |
|  |  | марка щебня из гравия по дробимости* |  | # 1000 |  |  |  |  |
|  |  | содержание зерен слабых пород* | % по массе |  |  | Не более 5 |  |  |
|  |  | марка по морозостойкости щебня из гравия* |  |  |  | Не ниже F50 |  |  |
|  |  | насыпная плотность щебня из гравия* | % по массе |  |  | От 1,45 до 1,55 |  |  |
|  |  | удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня или гравия* | Бк/кг |  |  | Не более 1500 |  |  |
|  |  | Марка на сопротивление истираемости по показателю микро-Деваль* |  | МД1 |  |  |  |  |
|  |  | марка по сопротивлению дроблению и износу* |  | # И-1 |  |  |  |  |
| 4 | щебень фракции 4-8 мм Объект: ремонт автомобильной дороги Белоярск - Заринск км 65+900 - км 76+198 | Соответствие нормативным документам |  | # ГОСТ 32703-2014 «Щебень и гравий из горных пород. Технические условия» |  |  |  |  |
|  |  | Размер фракции | мм | # 4-8 |  |  |  |  |
|  |  | Марка щебня |  | # 90/10 |  |  |  |  |
|  |  | Горная порода |  | # изверженная |  |  |  |  |
|  |  | Проходы через контрольные сита размерами ячеек, мм: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,2 | % по массе | # 100 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | % по массе |  |  | От 90 до 100 |  |  |
|  |  | 5,6 | % по массе |  |  | От 25 до 80 |  |  |
|  |  | 4 | % по массе |  |  | От 0 до 10 |  |  |
|  |  | 2 | % по массе |  |  | От 0 до 2 |  |  |
|  |  | Группа по содержанию дробленых зерен в щебне из гравия* | % по массе |  |  | Не ниже 2 |  |  |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы* | % по массе |  |  | Не ниже Л 15 |  |  |
|  |  | содержание глины в комках* | % по массе |  |  | Не более 0,25 |  |  |
|  |  | содержание пылевидных и глинистых частиц* | % по массе |  |  | Не более 1 |  |  |
|  |  | марка щебня из гравия по дробимости* |  | # 1200 |  |  |  |  |
|  |  | содержание зерен слабых пород* | % по массе |  |  | Не более 5 |  |  |
|  |  | марка по морозостойкости щебня из гравия* |  |  |  | Не ниже F50 |  |  |
|  |  | насыпная плотность щебня из гравия* | % по массе |  |  | От 1,45 до 1,55 |  |  |
|  |  | удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня из гравия* | Бк/кг |  |  | Не более 1500 |  |  |
|  |  | Марка на сопротивление истираемости по показателю микро-Деваль* |  | МД1 |  |  |  |  |
|  |  | марка по сопротивлению дроблению и износу* |  | # И-1 |  |  |  |  |
| 5 | Щебеночно-песчаная смесь индивидуального зернового состава для устройства покрытия Объект: ремонт автомобильной дороги Троицкое - Целинное км 50+000 - км 61+200 и км 65+170 - км 66+170 в Целинном районе | Зерновой состав щебеночно-песчаной смеси (полный проход, через сито с размером квадратных ячеек, мм)*: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31,5 | % по массе |  |  | не шире диапазона от 90 до 100 |  |  |
|  |  | 16 | % по массе |  |  | не шире диапазона от 61 до 79 |  |  |
|  |  | 8 | % по массе |  |  | не шире диапазона от 41 до 64 |  |  |
|  |  | 4 | % по массе |  |  | не шире диапазона от 31 до 49 |  |  |
|  |  | Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях должно быть не более | % по массе |  |  | не более 10 |  |  |
|  |  | Щебень, входящий в состав ЩПС, должен соответствовать требованиям |  | ГОСТ 32703-2014 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание глины в комках | % по массе |  |  | не более 0,25 |  |  |
|  |  | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (При применении для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки)* | Бк/кг |  |  | не более 740 |  |  |
|  |  | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (При применении в дорожном строительстве вне населенных пунктов)* | Бк/кг |  |  | до 1500 |  |  |
|  |  | Песок дробленый, входящий в состав ЩПС, должен соответствовать требованиям |  | ГОСТ 32730-2014 |  |  |  |  |
|  |  | Содержание глины в комках | % по массе |  |  | не более 2,0 |  |  |
|  |  | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов (При применении для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки)* | Бк/кг |  |  | не более 740 |  |  |
|  |  | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов (При применении в дорожном строительстве вне населенных пунктов)* | Бк/кг |  |  | до 1500 |  |  |
|  |  | Марка по дробимости щебня в водонасыщенном состоянии (СП 34.13330.2012) |  |  |  | щебня из изверженных и метаморфических пород не ниже 800 и (или) щебня из осадочных пород не ниже 600 и (или) щебня из гравия не ниже 800 |  |  |
|  |  | Марка по истираемости (СП 34.13330.2012) |  |  | не ниже И3 |  |  |  |
|  |  | Марка по морозостойкости для районов со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца от минус 15 до минус 30°С (СП 34.13330.2012) |  |  |  | не менее F50 |  |  |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии (ГОСТ 25607-2009) | % |  |  | не более 35 |  |  |

* показатель установлен в соответствии с потребностями Заказчика